## Slide 1
東京大学大学院工学系研究科
松井 裕章
電気系工学専攻
バイオエンジニアリング専攻
酸化物磁性量子井戸構造の形成と
表面プラズモンの磁気光学の結合に向けて
A03班：実験系
「金属・磁性量子井戸ヘテロ構造における表面プラズモンと磁気光学の融合」

## Slide 2
Wurtzite (Hexagonal)
a : 0.325 nm c : 0.5210 nm
Intrinsic n-type
Band gap: 3.37 eV
Visible transparent
透明酸化物半導体: ZnO
Recent achievements
・電子・分極構造制御（界面対称性の制御）
Appl. Phys. Lett. 94, 161907 (2009).
・表面プラズモン波制御
“量子井戸構造の形成と制御、及び表面プラズモン制御”
Appl. Phys. Lett. 98, 261902 (2011).
Appl. Phys. Lett. 100, 171910 (2012).
Optics Letters. 36, 3735 (2011).
Appl. Phys. Lett. 99, 011913 (2011).
Advanced Opt. Materials 1, 393 (2013).
量子井戸界面の結晶対称性の破れ
“偏光光学機能への応用“
ZnO系の赤外表面プラズモン波の解析
バイオ・エネルギー応用

## Slide 3
表面プラズモン励起
Coherent charge oscillation of free electrons
“Emerged local electromagnetic field on a metallic surface”
*SP on a metallic nanoparticle surface
Metallic surface
Electric field
Metallic surface
Electric field
*SP on a metallic 2-D surface
Plasmonic applications
Light-electric conversion
Optical waveguides for information technologies
Optical enhancement for emitting devices
Bio-chemical surface sensing etc.
Solar cells
SPR biosensors
Wave-guides
Light enhancement
“Optical enhancement by strong electric field induced on a metal surface “

## Slide 4
金属ナノ粒子の局在表面プラズモン共鳴
Extinction intensity (a.u.)
Photon energy (eV)
R = 50 nm
LSP peak
(n = 1)
wp: 3.82 eV
Extinction spectrum of Ag nano-particle
200 nm
Ag particle
(n = 2)
Nanoparticle in a surrounding media
Metal:
e(w)
Medium: em
+ + + +
- - - -
P
P : polarization
Incident light
“Induced polarization on a metal surface”
“Formation of strong electric field ”
Penetration depth of electric field of Ag NP
Distance from particle surface d (nm)
<E2>/<E0>
d
<E2>/<E0>
金属ナノ粒子表面上の局在表面プラズモン
ナノスケールサイズの近接場効果

## Slide 5
Agナノ構造体と半導体量子井戸励起子の光結合
“Plasmon - exciton coupling”
Ag metal/CdZnO quantum wells interfaces
Optics Letters 36, 3735 (2011)
“A proximal effect of plasmon field”
Photon energy (eV)
Decay time (ns)
PL intensity (a.u.)
QW
Ag-QW
tQW = 499 ps
tAg-QW = 335 ps
PL dynamics (Time-resolved PL)
*Plasmon-enhanced QW emissions
*Shortened lifetime
Ag metal
QWs
d = 5 nm

## Slide 6
Temperature (K)
Energy transfer time (ns)
Energy transfer efficiency (%)
hET
tET
Temperature-dependent transfer efficiency
kNR
kR
GR
kET
C.B.
V.B.
QW system
Metal system
Excitation
Energy transfer between quantum wells and metal nanostructures
Plasmon - exciton coupling at the interface
(metal) (QWs)
Systems | ET time tET | ET efficiency hET
Ag - CdZnO QWs | 1.02 ns | 36 %
Au – CdSe QDs 1) | 2.01 ns | 48%
Au – Cy5 2) | 2.05 ns | 41%
1) B T. Pons, Nano Lett. 7 (2007) 3157.
2) T.L. Jennings, J. Am. Chem. Soc. 128 (2006) 5462.
金属と量子井戸間のエネルギー移動の時間と効率
Optics Letters 36, 3735 (2011)

## Slide 7
表面プラズモンと磁気光学効果の融合
“Plasmon-assisted giant Faraday rotations
based on Y3Fe5O12”
J.Y. Chin, Nat. Commun. (2013)
“Plasmon-assisted enhanced magneto-optics
based on Au/Co nanoparticles”
L. Wang, Nano Letters (2013)
“Plasmon-assisted enhanced magneto-optics
based on Au-Fe2O3 (iron oxide) nano-systems”

## Slide 8
表面プラズモンと半導体励起子の磁気光学効果の融合
“Plasmon - exciton coupling:
Magneto-optical viewpoints”
Magneto-optical materials in the ultra-violet (UV)
Photon energy (eV)
MCD rotation (deg/cm)
Material dependence of MCD rotation
ZnCoO
ZnCrTe
CdMnTe
YIG
Gd(Y)IG
GaAs: MnAs
Zn1-xCoxO alloys : host material
*Magnetic circular dichroism (MCD):
s,p-d exchange interaction
Al, Pt: UV plasmonic materials
*Local surface plasmon resonance (LSPR)
High plasma frequency

## Slide 9
トンネル磁気抵抗効果
磁気光学分光
放射光施設 (XMCD)
Zn1-xCoxOに関する研究展開
・磁気物性
J. Phys. Condesed Matter. 16, S5533 (2004)
Phys. Status Solidi C 3, 4106 (2007).
Phys. Rev. B 75, 014438 (2007)
・放射光関連
Phys. Rev. B 72, 201201R (2005)
Phys. Rev. B 81, 075204 (2010)
・バンド及びスピンエンジニアリング
J. Appl. Phys. 103, 043504 (2008)
J. Appl. Phys. 108, 013502 (2010)
J. Appl. Phys. 113, 183523 (2013)
（希薄磁性酸化物半導体）

## Slide 10
磁気光学応答 (Magneto-optics: MO)
C.B.
V.B.
B = 0
B ≠ 0
Zeeman
splitting: DE
s +
s -
磁気円二色性 (MCD)
1/2
-1/2
-1/2
1/2
3/2
-3/2
E
励起子キャリアと局在Coスピン系の磁気的相互作用
(s,p-d exchange interaction)
I s+, I s- transmittance
Circular polarized light
ZnCoO layer
Left
Right
Photon energy (eV)
MCD (deg/cm)
[x] = 0.01
[x] = 0.10
[x] = 0.24
MCD spectra (T = 10 K)
CT-gap
Band-gap (G)
Co(3d)
B = 1T

## Slide 11
Zn1-xCoxOにおけるゼーマン分裂とCo複合体 (Co complexes)
● Experiment data
B = 1 T
T = 10 K
Single
Open triple
Pairs
Closed circles
Co concentration (x) in Zn1-xCoxO
Zeeman splitting DEsp-d (meV)
Probability
Probability
Zeeman splitting and Co complexes
J. Appl. Phys. 113, 183523 (2013).
*Zeeman splitting: DEz
s,p-d exchange interaction
*Co-complexes(clusters)
A. Ney et al., Phys. Rev. B 85, 245202 (2012).
Single: isolated Co ions
Pairs: Co-O-Co pairs
Open and closed triples
Co-O-Co-O-Co triples
・磁気光学効果は、10%のCo濃度で最大
・反強磁性的相互作用を生み出すpairsや
closed triples等の複合体の形成が関与

## Slide 12
Co2+ イオンの不均一分布（複合体）と磁気物性
 | Ms (X-MCD) x 10-2 mB | Ms (SQUID) x 10-2 mB
As - grown | 3.4 ± 0.8 | 2.5 ± 0.3
Annealed | 1.0 ± 0.8 | 1.7 ± 0.3
熱処理と磁化率の相関
X-ray MCD spectra
777 779 781
Photon energy (eV)
100
50
0
0
-10
-20
Intensity (a.u.)
XMCD
T = 20 K
As grown
Annealed
4.5 T
7.0 T
4.5 T
7.0 T
Zn0.90Co0.10O
Phys. Rev. B 81 (2010) 075204
As-grown sample
Annealed sample
Free
Up
Down
“Schematic drawings of Co ion distribution in Zn1-xCoxO”
X-ray MCD強度
熱処理（600oC）に伴い減少
Coイオンの複合体形成
反強磁性的結合と弱い磁化率

## Slide 13
表面プラズモンの近接場効果と界面磁性の考慮
Electric field distributions in metal nanodisk s
3次元電磁界シミュレータ
（有限差分時間領域法：FDTD）
interface
Electric field
*Field penetration depth: 10 -20 nm
Local surface plasmons:
“ Near-field effect”
スピン間の結合様式：
3次元バルク効果よりも2次元界面効果を考慮
Magnetic layer
Interface region
3D spin coupling
2D spin coupling
金属・半導体ヘテロ界面における
表面プラズモンと磁気光学の結合
“界面磁性効果が顕著に出現”

## Slide 14
3次元バルクと2次元界面におけるCo複合体の存在確率
 | Bulk | 2D interface | Monolayer
P1 (single) | y12 | y8 | y4
P2 (Pairs) | 12xy18 | 4x[y12+y14] | 4xy6
P3C (closed triplets) | 24x2y22 | 4x2[2y16+y18] | 0
P3O (open triplets) | 18x2[2y23+5y24] | 2x2[6y15+5y16+8y18+3y19+10y20] | 6x2[2y7+y8]
Probability Pi that a Co atom be in a cluster of i spin for atoms in a bulk alloy of composition x, for atom at an abrupt interface between ZnO and Zn1-xCoxO. y = 1-x
Co concentration (x)
Co concentration (x)
Probability
Co single
Co pairs
Monolayer
2D interface
Bulk
Monolayer
2D interface
Bulk
2次元界面や2次元モノレイヤーは、3次元の磁気的相互作用を破り、
孤立したCoイオンの存在確率が増大（磁気特性の向上へ）

## Slide 15
TMII content (x)
Temperature
PM
“SG”
AF//
AF⊥
x = 0.19
3D bulk spin phase
Type-IIIの反強磁性 (AFM) スピン配列が実現
2D interface spin phase in ZnCoO
TMII content (x)
?
Temperature
TMII TMII BVI
Type-III AFM
X- View of wurtzite
2次元界面における磁気相図？
低次元化に伴う磁気相図の変化：磁気光学効果との相関
三角格子型の反強磁性スピン配列

## Slide 16
準備状況について
“Mg0.20Zn0.80O/ZnO超格子構造の形成”
Photon energy (eV)
Absorption (a.u.)
MCD (mdeg)
T = 10 K
ZnO well
MgZnO barrier
B = -1T
B = 1T
B = 0T
Absorption and MCD spectra
ZnO signal
Transmittance-types
ZnO層からのMCD信号を観測
（今後、ZnOからZn1-xCoxO層へ移行）
“磁気光学効果と低次元化の関連性”
“紫外プラズモニックマテリアルの形成”
Wavelength (mm)
Extinction (a.u.)
D = 50 nm
= 70 nm
= 100 nm
= 125 nm
= 150 nm
Theoretical spectra of Pt nanodots
紫外域の表面プラズモン共鳴励起
（金属の微細ナノ加工）
Metal nanodots
D = 150 nm
(EB lithography)

## Slide 17
まとめ
金属・半導体ヘテロ界面における動的光ダイナミクス
之までの研究経緯
プラズモン・励起子間の光相互作用
今後の研究展開
金属・磁性量子井戸ヘテロ界面における
表面プラズモンと磁気光学の融合
磁性量子井戸を用いて、界面磁性の性質の解明