## Slide 1
非極性ZnOの結晶対称性の破れと電子構造の相関
“偏光光学機能における理論的考察から実験的検証へ”
松井裕章
東京大学大学院工学系研究科
バイオエンジニアリング専攻
電気系工学専攻

## Slide 2
ZnOの極性及び非極性制御
極性方位:
“ヘテロ界面の分極不連続”
*High electron transport
Two-dimensional gas (2DEG)
at MgxZn1-xO/ZnO heterointerfaces
c-plane (0001)
非極性方位（本研究）:
“ヘテロ界面の結晶対称性の低下”
*Highly polarized UV emissions
Modifications of electronic structures
at CdxZn1-xO/ZnO heterointerfaces
m-plane (10-10)
a-plane (11-20)
H. Matsui et al.,
APL 101, 231901 (2012); APL 100, 171910 (2012);
APL 98, 261902 (2011)

## Slide 3
非極性ZnO量子閉じ込め効果と励起子発光の偏光度 （室温）
Photon energy (eV)
PL intensity (a.u.)
Polarized PL as a function of well width (LW)
Cd0.06Zn0.94O/ZnO QWs 単一量子井戸の励起子発光
LW = 2.0 nm
LW = 4.8 nm
Cd0.06Zn0.94O layer
P = 0.52
P = 0.63
P = 0.72
狭い量子井戸幅
発光偏光度の増強
Well
Barrier
[10-10]
3 nm
[11-20]
[0001]
well
Barrier
3 nm
[10-10]
[11-20]
[0001]
well
Barrier
Well
Barrier
0.281 nm
0.287 nm
0.281 nm
0.283 nm
0.281 nm
0.282 nm
0.281 nm
0.289 nm
dxx = +1.4 %
[11-20]
[10-10]
dyy = 0 %
dxx = +1.8 %
dxx = 0 %
LW = 4.8 nm
LW = 2.0 nm
HAADF-STEM images
FFT patterns
異方的格子歪の重要性

## Slide 4
量子井戸界面における結晶対称性の破れ: 非極性ZnO
“非極性CdZnO/ZnOヘテロ界面の格子歪”
Cd content (x) in CdxZn1-xO
Lattice distortion eyy (%)
*Lattice strained CdZnO QW
grown coherently on ZnO substrates
y // [10-10]
x // [10-10]
z // [0001]
Distortion
Symmetry breaking: C6v to C2v
ZnO障壁層
CdZnO 井戸
C6v
C2v
C6v
“Symmetry-broken QWs”
Theoretical calculation

## Slide 5
本研究の背景（１）
Visible light
Metal
Semi.
Yu et al. Appl. Phys. Lett. 96, 171102 (2010).
Qin et al. Appl. Phys. Lett. 93, 122904 (2008).
Visible light
P
Depletion layer
Internal field
EC
EV
EF
Gap
Vbi
(i) p-i-n接合による電荷分離と面間光電変換
amorphous-Si, poly-Si
GaAs, GaN, CuInGaSe2 (CIGS)
Organic materials
(ii) 金属・半導体ヘテロ (MOS) 接合と光電変換
Co (Cu) metal/ Si
Ti/TiO2/Si
pn接合及びSchottky接合に伴う電位勾配の利用
“Junction-based photovoltaic”
(電荷分離：接合領域内の空乏層)
(iii) 分極構造に立脚した電荷分離と面内光電変換
LiNbO3 (LNO)
Pb(Zr, Ti)O3 (PZT)
自発分極に伴う電位勾配による電荷輸送
“Bulk-based photovoltaic”
(電荷分離：バルク試料全体）

## Slide 6
紫外域の偏光光学機能への応用
*紫外偏光イメージングセンサー
・偏光面の検出（光ディスク応用：DVD）
・高透過率を有する偏光子フィルター
・偏光イメージングセンサー
（偏光情報：製品検査、セキュリティー）
・生体模倣：昆虫の複眼（光センサー）
“高感度な紫外偏光検出”
生体模倣：紫外偏光検出
非極性ZnO:
誘電的性質と半導体性質の融合
誘電的性質： 自発分極構造
半導体的性質： 電荷分離（キャリア輸送）
✓
✓
(eF: 電場ポテンシャル)
P
ウルツ鉱
[0001]
[11-20]
[10-10]
z [0001]
y [10-10]
x [11-20]
（無反転対称性）
自発分極
光起電流（IPC）

## Slide 7
ZnOの自発分極と光電機能の相関
室温・バイアス下における光電流 (Iph)評価
自発分極方向のみにおいて
“高い電子・正孔の電荷分離が観測”
Bias voltage (V)
Photo-response (A/W)
Difference
ZnO (0001) plane
Iph⊥Ps
DIph = 1.10
Bias voltage (V)
ZnO (10-10) plane
Iph // Ps
Iph⊥ ps
DIph = 6.0
l = 365 nm
l = 365 nm
Ps
Ps
分極方向
valence band
[0001]
[000-1]
conduction band
EF
EGap
e -
h+

## Slide 8
光電機能における分極効果の検証（No.2-2）
Mg0.20Zn0.80O/ZnO double heterostructures (DHs)
ヘテロ構造の模式図
及びそのエネルギーバンドプロファイル
Mg0.24Zn0.76O barrier (10 nm)
Mg0.24Zn0.76O barrier (10 nm)
ZnO (50 nm)
ZnO
Buffer (150 nm)
O-polar growth (-c)
Pbarrier
PZnO
Pbarrier
PZnO
*Pbarrier > Pwell
Hole well
Electron well
EV
EF
EC
Hole well
極性方位における電子バンド制御：
分極効果により空間的な電荷分離が促進
Charge accumulation
Ps
Photo-response spectra of DHs and ZnO
Wavelength (nm)
Photo-response Iph (A/W)
DHs
single
Bias voltage = + 0.5 V

## Slide 9
E⊥c : A-exciton G7 G9 (heavy hole)
E⊥(//) c: B-exciton G7 G9 (light hole)
E // c: C-exciton G7 G7 (Crystal filed)
R. Laskowski, Phys. Rev. B 73, 045201 (2006).
ウルツ構造における電子バンド構造
A-ex.
B-ex.
C-ex.
C.B.
V.B.
G7
G9
G7
G7
E0
G15
G7
J=3/2
G8
J=1/2
SO
G5
G1
CF
E0
非極性ZnOの結晶構造と電子バンド構造
[0001]
[10-10]
(E⊥c)
(E//c)
Photon energy (eV)
Absorption (105 cm-1)
Linearly polarized absorption spectra
2.8 3 3.2 3.4
E⊥c
E // c
Sample
a (E⊥c)
a (E//c)
非極性ZnO (11-20)の原子配列
・異方的な面内の原子配列（非極性方位）
・偏光吸収効果（異なる励起吸収遷移）
(E // c 及びE⊥c)

## Slide 10
分極・電子バンド構造制御に立脚した偏光光電機能
“非極性ZnOの特徴”
・偏光現象（linear dichroism）
・バンドギャップエンジニアリング
（深紫外：250 nmから可視:600 nm）
・面内方向への自発分極
狭帯域・高感度な紫外偏光検出の応用へ
*Point: 偏光と分極・電子バンド構造の相関
Photon energy (eV)
Absorption a (105 cm-5)
Da (105 cm-5)
偏光吸収特性
E⊥c
E // c
a (E⊥c)
a (E//c)
Da =
a (E⊥c) - a (E//c)
偏光性能指数（F）
高い偏光性能は：
大きいDaを実現 大きいDEを実現
DE
分極：電荷分離の大きさ
電子バンド構造：DE の大小の決定
“紫外から深紫外へのバンドギャップ制御”
UV(deep UV) Green
ZnO
(Mg, Zn)O
(Cd, Zn)O

## Slide 11
電子バンド構造と異方的格子歪
k
E
E1
E2
E3
伝導帯 (C.B.)
価電子帯 (C.B.)
E3 - E2 = DE
“高い偏光性能の実現 大きいDEを実現”
電子バンド構造解析：k・p摂動法
ある点k0近くの特定のエネルギーをDk = k – k0
を摂動パラメータとして摂動展開する方法
価電子帯のエネルギー準位分裂の様子
（6 x 6行列）
G
ただし、k = 0点（G 点）
Hv: 光学遷移行列要素（transition matrix element）
y [1-100]: eyy
z [0001]: ezz
x [11-20]: exx
a-plane ZnO
*価電子帯のエネルギー分裂の大きさ:DE
x,y, z方向に対する格子歪（exx, eyy, ezz)に依存

## Slide 12
k·p摂動計算（価電子帯分裂：G点のみ考慮）
k・p perturbation (with spin-orbital)
“Energy splitting on the valence band”
*e i, y (i and j = x, y, and z)
y [1-100]
z [0001]
x [11-20]
C6v symmetry
C2v symmetry
“結晶対称性の低下と価電子帯分裂”
x [11-20]
z [0001]
y [1-100]
E1
C6v symmetry
C2v symmetry
重いホール
軽いホール
スピン・軌道分裂
E2
E3

## Slide 13
試料面内の格子歪とエネルギー分裂“DE”の大きさ
*エネルギー分裂の2次元マッピング
ezz (%)
eyy (%)
ezz (%)
DE32 = E3 - E2 (meV)
DE31 = E3 - E1 (meV)
45
50
55
45
50
55
40
35
30
25
40
35
30
大きなDEの実現：必要十分条件
・必要条件
面内の格子歪の方向
(eyy , ezz < 0) or (eyy, ezz > 0)
伝導帯
価電子帯
E1
E2
E3
DE31
DE32
*偏光吸収のエネルギー準位
・必要条件
偏光吸収プロセス
DE31 (E1, E3)
*価電子帯のエネルギー準位と偏光方向の特定が必要

## Slide 14
偏光吸収（励起子）過程とエネルギー準位
E1
E2
E3
DE31
DE32
*2種類の偏光吸収プロセス
“格子歪と光吸収強度（振動子強度）"
“エネルギー準位からの遷移確率”
E1, E2及びE3の準位と偏光（x, y, z）方向の相関
価電子バンドの固有状態（線形結合）として：
*p軌道関数

## Slide 15
ezz (%) ezz (%)
eyy (%)
eyy (%)
eyy (%)
E1
E2
E3
E1
E2
E3
y [10-10]
z [0001]
励起子吸収遷移とその方向依存性
eyy, ezz > 0
eyy, ezz < 0
“DE31 (E1, E3)”
“DE32 (E2, E3)”
“大きなDEの実現は”：
面内圧縮歪（eyy, ezz < 0）の導入
E⊥: y [10-10]
E // c: z [0001]
k vector: x[11-20]
(i) eyy > 0, ezz > 0領域
E2: y-polarization , E3: z-polarization
(ii) eyy < 0, ezz < 0領域
E1: y-polarization , E3: z-polarization
エネルギー遷移確率の方向依存性

## Slide 16
非極性ZnO薄膜の成長と格子歪
Photon energy (eV)
Light absorption (a.u.)
Tg = 350oC
Tg = 450oC
Tg = 550oC
Tg = 650oC
DE = 16 meV
DE = 21 meV
DE = 24 meV
DE = 34 meV
偏光吸収スペクトル
(E⊥c)
(E // c)
成長温度の系統的な変化
様々な格子歪を有する非極性ZnO薄膜が形成
成長温度の増大と伴にDEも増加
[11-20]
[10-10]
[0001]
引張歪
圧縮歪
結晶対称性の破れ
C6vからC2vへ
格子変形：x, y, z方向

## Slide 17
格子歪と電子バンド構造の変化
Sample | eii (i = x, y, z) | DE | Ei | k・p calculation fy fz
No.1 (Tg = 450oC) | eyy = +0.42% ezz = -0.61% | 21 | E1 E2 E3 | 0.001 0.000 1.190 0.000 0.000 0.596
No.2 (Tg = 550oC) | eyy = +0.27% ezz = -0.56% | 24 | E1 E2 E3 | 0.007 0.000 1.183 0.000 0.000 0.595
No.3 (Tg = 650oC) | eyy = +0.15% ezz = -0.65% | 34 | E1 E2 E3 | 1.184 0.000 0.019 0.000 0.000 0.596
No.4 (Tg = 730oC) | eyy = -0.10% ezz = -0.52% | 42 | E1 E2 E3 | 1.178 0.001 0.034 0.004 0.003 0.596
DE32 (E2, E3 transitions)
DE31 (E1, E3 transitions)
エネルギー遷移の関係
“格子歪に伴う価電子帯のバンド構造の変化”
試料面内の圧縮歪（In-plane compressive strains）
eyy < 0 及び ezz < 0 大きなエネルギー分裂の観測 高い偏光性
全体の格子歪 [e] = 膜厚による格子歪 [e : lattice] + 熱膨張による格子歪 [e: thermal]

## Slide 18
偏光吸収と性能評価
Sample No. IV
Photon energy (eV)
F
(Tg = 730oC)
Absorption (105 cm-1)
Da (105 cm-1)
exx = +0.28%, eyy = -0.10%, ezz = -0.48%
DE = 42 meV
Da = 8.4 x 104 cm-1
F = 18.6
偏光吸収スペクトル及び偏光性能
偏光フィルターの偏光度合（F）
fi : 入射偏光角
Da: 偏光吸収係数の差分
d : 膜厚 (117 nm)
f i = 45o の場合： F = 18.6
バンド端エネルギー差
*目標とするDE： 60 meV程度
量子井戸の適用へ
[L: 井戸幅、e//: 面内格子歪]
“量子井戸における偏光発光：DE = 52 meV
H. Matsui, Appl. Phys. Lett. 100, 171910 (2012).

## Slide 19
光電変換と量子収率
Photon energy (eV)
Response (A/W)
光起電流スペクトル及び偏光性能
R⊥/R//
R⊥c
R//c
受光部
E//c
E⊥c
Al電極
Au/Ti積層電極
SiOx絶縁層
Sample No. III
(Tg = 650oC)
R⊥/R// = 1.6 (3.32 eV)
Bias voltage (Vb) = 0 V
“ショットキー接合と電荷分離”
Ec
EF
Ev
e
h
V < 0
Au/Ti
SiOx
ZnO
“分光感度（s）と変換効率(h)”
e: 素電荷、l: 波長
h: プランク定数、c: 光速
h = 6.2% (at 3.4 eV)

## Slide 20
まとめ
(i) スピン・軌道相互作用を含むk·p摂動計算
“高偏光機能の実現：面内圧縮歪（eyy < 0, exx < 0)”
格子歪と電子バンド構造の相関（計算的考察）
(ii) 偏光光学機能（実験的考察）
“バンド端エネルギー差：DE = 42 (meV)
“偏光の度合：F = 18.6”
非極性ZnO薄膜（eyy = -0.10%, ezz = -0.52%）において：
(ii) 偏光光電変換の観測とその量子収率
“分光感度指数：s = 2 x 10-2 (A/W)”
“変換効率：h = 6.2 (%)”